.

ICS 91.100.10

Q 62

中华人民共和国国家标准

GB/T 23456—××××

代替GB/T 23456—2009

磷石膏

Phosphogypsum

（征求意见稿）

（完成时间：2017.01.10）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB／T 23456-2009《磷石膏》,与GB／T 23456-2009相比,主要技术变化如下：

－取消了规范性附录A；

－修改了附着水指标（见4.1，2009版的4.1）；

－修改了二水硫酸钙指标（见4.1，2009版的4.1）；

－修改了水溶性五氧化二磷(P2O5)、水溶性氟离子（F-）指标（见4.1，2009版的4.1）；

－增加了水溶性氧化镁（MgO）、水溶性氧化钠（Na2O）、氯离子（Cl-）、pH值指标（见4.1）；

—修改了水溶性五氧化二磷(P2O5)、水溶性氟离子（F-）测定方法；

－增加了水溶性氧化镁（MgO）、水溶性氧化钠（Na2O）、氯离子（Cl-）、pH值测定方法（见5.5、5.6、5.7、5.8）。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（SAC/TC195）归口。

本标准负责起草单位：河南建筑材料研究设计院有限责任公司、中国磷复肥工业协会

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准委托    负责解释。

- 磷石膏

  - 范围

本标准规定了磷石膏的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以磷矿石为原料,湿法制取磷酸时所得的，主要成分为二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）的磷石膏。

- 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5484-2012  石膏化学分析方法

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

JC/T 2073-2011 磷石膏中磷、氟的测定方法

- 分类和标记

3.1 分类

按二水硫酸钙的含量分为一级、二级、三级三个级别。

3.2 标记

按产品名称、级别及标准编号的顺序标记。

示例：级别为一级的磷石膏标记如下：  磷石膏 一级 GB/T ××××-××××

- 要求

- 4.1 基本要求

- 磷石膏的基本要求应符合表1的规定。用于石膏建材时应满足一、二级指标要求。

- 表1  基本要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 附着水（H2O）（湿基），% ≤ | 15 | 20 | 25 |
| 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基），% ≥ | 90 | 80 | 65 |
| 水溶性五氧化二磷(P2O5) （干基），% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
| 水溶性氟离子（F-） （干基）, % ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| 水溶性氧化镁（MgO）(干基)/ (%) ≤ | 0.05 | 0.10 | － |
| 水溶性氧化钠（Na2O）(干基)/ (%) ≤ | 0.06 |  | － |
| 氯离子（Cl-）(干基)/ (%) ≤ | 0.02 |  | － |
| pH值(干基) ≥ | 3.0 |  | 2.0 |

4.2 放射性核素限量

放射性核素限量应符合GB 6566的要求。

- 试验方法

5.1 附着水的测定

按GB/T5484-2012第9章测定附着水。但烘干条件为：在(40±2)℃的恒温干燥箱内烘干，首次烘干时间为2h。

- 5.2 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）的测定

- 采用测定结晶水含量换算确定二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）含量的方法进行。

- 5.2.1 结晶水含量测定

- 按GB/T5484-2012第10章测定结晶水（H）。

5.2.2 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）含量计算

- 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）含量按式（1）计算，计算结果精确至0.01％。

G = 4.7785×H   ……………………………………… (1)

式中：G — 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）含量，％；

4.7785—以结晶水含量换算为二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）含量的系数；

H — 结晶水含量，％。

- 5.3 水溶性五氧化二磷（P2O5）

- 按JC/T 2073-2011规定的方法测定。

- 5.4 水溶性氟离子的测定

- 按JC/T 2073-2011规定的方法测定。

- 5.5 水溶性氧化镁（MgO）的测定

按GB/T5484-2012第27章测定。

5.6 水溶性氧化钠（Na2O）的测定。

按GB/T5484-2012第28章测定。

5.7 氯离子（Cl-）的测定

按GB/T5484-2012第29章测定。

5.8 pH值的测定

按GB/T5484-2012第25章测定。

- 5.9 放射性核素限量的测定

按GB 6566规定的方法测定。

- 6  检验规则

- 6.1 检验分类

- 产品检验分出厂检验与型式检验。

6.1.1 出厂检验

产品出厂前应进行出厂检验。出厂检验项目为附着水、水溶性五氧化二磷、水溶性氟离子。

- 6.1.2型式检验

- 型式检验项目为第4章规定的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验。

a）原材料、工艺、设备有较大改变时；

b）产品停产半年以上恢复生产时；

c）正常生产满一年时。

6.2 批量和抽样

6.2.1 批量

对于年产量小于90万t的生产厂，以不超过3000 t 产品为一批；对于年产量等于或大于90万t 的生产厂，以不超过5000 t 产品为一批。产品不足一批时以一批计。

6.2.2 抽样

从堆场抽样时，应将外层去除约500mm，然后从20个以上不同部位抽取试样共约10kg，混合后用四分法进行缩分至2kg，密封并防止水分挥发，以供检验用。

6.3 判定

抽取做试验的试样分为三等份，以其中一份试样按第5章进行试验。检验结果若均符合第4章相应的要求时，则判为该批产品合格。若有一项以上指标不符合要求，即判该批产品不合格。若只有一项指标不合格，则可用其他两份试样对不合格指标进行重新检验。重新检验结果，若两份试样均合格，则判该批产品合格；如仍有一份试样不合格，则判该批产品不合格。

7  包装、标志、运输和贮存

7.1 包装

磷石膏一般采用散装供应。

7.2 标志

磷石膏出厂应附有产品检验合格证。合格证上应标明标记、生产厂名、厂址、批量编号、出厂日期。

7.3 运输

磷石膏在运输时不得与其他材料混装，运输工具应保持清洁，以免混入杂质。

7.4 贮存

磷石膏在露天贮存时，宜对堆放场地进行必要的防渗等技术处理。

___________________________